[image: image1.png]


  Hebei Metal Fibre Science Co. Ltd.
        Technical data sheet       
	SPECIFICATION
	4 -316L（F）-D0.5

	USAGE
	For spraying

	STANDARDS

	SR.
	IEMTS
	DATA
	TESTING WAY

	1
	Chemistry
Composition (%)
	C
	≤0.05
	GB/T223

	
	
	Cr
	16.0～18.0
	

	
	
	Ni
	10.7～12.2
	

	
	
	Cu
	≤0.4
	

	
	
	Mn
	≤0.40
	

	
	
	S 
	≤0.020
	

	
	
	p
	≤0.020
	

	
	
	Mo
	2.0～3.0
	

	
	
	Impurities
	≤ 2g/kg
	

	2
	Physical
Performance
	Material density（g/m3）
	7.85
	Density = weight / volume

	
	
	Equivalent diameter（um）
	4±5%
	Weighing method

	
	
	Single fiber strength（CN）
	＞2
	Fiber strength tester


	
	
	（g/m3）
	 
	 

	
	
	Number of cores (core)
	 
	 

	3
	Processing Status
	Drawing + cutting
	 

	4
	Outward appearance
	No grease and foreign matter. (Visual)

	5
	PACKING DEMAND
	Bags, each batch should be a clear material supplier lot number, specification of identity.


